## Slide 1: Импортозамещение оборудования и систем контроля в аддитивном производстве
Пучков Игорь Станиславович
Директор по развитию и ВЭД
20.11.2023

## Slide 2: Создание аддитивного оборудования в АО «НПО «ЦНИИТМАШ»
2014
Организована лаборатория аддитивных технологий
Реализация проектов в области АТ
6 принтеров
История производства оборудования
Принтеры серии MeltMaster
введены в эксплуатацию
2 принтера
в процессе производства
Введены в эксплуатацию и переданы в Минобрнауки России 2 (два) 3D-принтера серии MeltMaster 160, 550
2016

## Slide 3: Компетенции направления «Аддитивные технологии»
Материал* | Пористость, % | σв, МПа | σ0,2, МПа | δ, % | Твер-дость
Нержавеющая сталь (316L) | 0,1 | 628 | 515 | 40% | 194 (HB)
Титан ВТ1-00 | 0,1 | 640 | 555 | 12% | -
ВЖ159 | 0,05 | 1020 | 757 | 30% | 380 (HV)
Внутриотраслевая кооперация
Кооперация Госкорпорации «Росатом» и Госкорпорации «Ростех»
* Указаны свойства материалов, освоенные на оборудовании MeltMaster3D (разработка АО «НПО «ЦНИИТМАШ»)

## Slide 4
Технологические особенности изготовления крупногабаритных деталей
Ключевые особенности изделия
Ключевые особенности печати
Основные проблемы
Результат
Плоско-симметричное изделие
Масса 50+ кг
Размер 520+ мм (высота); 560+ мм диагональ
Сложная криволинейная гладкая поверхность
Время печати 90+ суток (традиционно в разы больше)
Доработка камеры построения. Увеличена высота камеры с 450 мм до 560 мм; рабочую зону с 550x450 мм до 580x450 мм
Изделие расположено по диагонали зоны построения
Длительная печать за счет однолазерной конфигурации принтера
Уход геометрии за счет накопления ошибки построения
Коробление на всех этапах за счет термических поводок
Отклонение от геометрии в рамках допуска (до 1 мм на 600+ мм)
Сквозные дефекты (один) залечены сваркой
Заказчик принял изделие

## Slide 5
На оборудовании MeltMaster3D-550 в 2021-2023 годах - партия крупногабаритных изделий с характерным линейным размером более 600 мм и минимальной толщиной стенки 1 мм.
Технологические особенности изготовления крупногабаритных деталей
Отсутствие необходимости изготавливать штампы на стадии ОКР (не менее 6 месяцев для каждой стадии)
Склонный к образованию трещин жаропрочный сплав ВЖ 159
Достигнутая пористость <0,05%
Точность построения - 12 квалитет
Индивидуализация каждого изделия, исключение ожидания 6 месяцев для изготовления штамповой оснастки, отсутствие трещин при использовании АТ (технология и оборудование взаимосвязаны)
Ключевые показатели:
Прототипирование
Кооперация Госкорпораций «Росатом» и «Ростех»

## Slide 6: MeltMaster3D-250HT – единственный отечественный принтер, оснащенный системами контроля и системой воздействия на процесс печати
Первый высокотемпературный научно-исследовательский 3D-принтер MeltMaster3D-250HT (температура нагрева до 5000С)
3D-принтер MeltMaster3D-250HT оснащён следующими системам:
1) система контроля тепловых условий синтеза всей области сплавления;
2) система контроля качества порошкового слоя.
В АСУ заложен пороговый контроль следующих параметров:
- размер дефектов порошкового слоя;
- температуры;
- скорости охлаждения;
- градиента температуры.
В случае выхода параметров за заданные границы процесс приостанавливается и оператор информируется о соответствующем событии.
Использование систем непосредственного контроля аддитивным процессом обеспечивает воспроизводить условий синтеза изделий и их паспортизацию для последующего предъявления

## Slide 7: Стратегическая деятельность в Ассоциации РАТ
Здоровую конкуренцию и применимость, в том числе и разработку единых стандартов
ГНЦ РФ «АО «НПО «ЦНИИТМАШ» – член Ассоциации развития аддитивных технологий (АРАТ)
Совместимость систем и узлов
Приоритет оснащения отечественными 3-D принтерами промышленных ЦАТОВ и ЦКП
В рамках комитета необходимо создать
Стандарты совместимости узлов и систем
В станкостроении необходимо обеспечить поддержку:
Лабораторных образцов (Минобрнауки)
Промышленного оборудования (Минпромторг)
В АРАТ действует комитет по импортозамещению

## Slide 8: Выводы
Сформировать на базе комитета по импортозамещению АРАТ экспертное сообщество для диалога с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ)
Поддержать стандартизацию стыковочных узлов
Развивать точную механику для станочного оборудования, в т. ч. 3D-принтеров
1.
2.
3.

## Slide 9
Спасибо
за внимание
20.11.2023
E-mail: cniitmash@cniitmash.com
Тел.: +7 (495) 675-89-00
Пучков Игорь Станиславович